МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____» __________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ И КАРТОНА», Б1.В.08

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль):

Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Год начала подготовки: 2019

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 5, часах - 180

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2019

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 года, № 1005, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________201__ г.  протокол №___.

Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТиТБ    ______________ Н. Ф. Пестова

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н._____________________________ В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ХТ и ТБ» ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся основополагающих знаний для производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности в области производства бумаги и картона;

- получение представлений о технологических процессах, состоянии и тенденций развития технологий с экологической и экономической точек зрения, с устройством и работой всего технологического оборудования производства бумаги и картона;

- ознакомление с технологическим оборудованием и направлениями совершенствования технологий производства бумажно-картонных материалов;

- формирование умения выбора типа оборудования и его компоновки в технологической схеме получения бумаги и картона;

- формирование навыков составления технологической схемы производства и выбора условий работы всех его узлов в зависимости от вида, качества и назначения продукции;

- ознакомление с  фундаментальными исследованиями в области размола волокнистых полуфабрикатов, проклейки, наполнения, крашения, листообразования, прессования и других процессов производства бумаги и картона;

- расширение научных представлений о перспективах совершенствования и развития целлюлозно-бумажной промышленности;

- овладение методами входного контроля исходных материалов, производственного контроля параметров технологических процессов, качества производимой продукции:

- проводить анализ технологических решений, направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Технология бумаги и картона» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины – «Комплексная химическая переработка», «Производство древесной массы», «Процессы и аппараты химической технологии».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная практика, преддипломная практика. Научно-исследовательская работа».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

- знать: структуру бумажного производства, теоретические основы процессов производства бумаги и картона, технологию производства бумаги и картона, основные направления совершенствования и развития технологий производства бумаги и картона; технологический режим производства в соответствии с  регламентом. Характеристику и свойства сырья и производимой продукции, нормативы, методы и способы оценки их качества. Функциональные и эксплуатационные характеристики основных видов технологического оборудования;

уметь: составлять и выбирать рациональные технологические семы производств с учетом технической возможности оборудования и качества выпускаемой продукции; осуществлять необходимые расчеты материальных и тепловых балансов. Ориентироваться в новейшей научной и технической литературе по технологии производства бумаги и картона. Использовать теоретические и практические знания в области производства бумаги и картона при разработке малоотходных, эффективных и экологически безопасных производств;

владеть: методами оценки  технологической и экономической эффективности производства бумаги и картона; методами оценки химических и физико-химических свойств бумаги и картона с применением современных методов оценочных средств; навыками выбора технологического оборудования в зависимости от поставленных целей и задач.

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10)

- В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:

знать: основные показатели качества сырья и выпускаемой продукции (ГОСТы и ТУ) их взаимосвязь. Современные методы организации службы контроля качества на предприятии.  Основные нормативные документы, определяющие порядок контроля качества на производстве. Основное и вспомогательное оборудование, средства контроля и автоматизации.

уметь: проводить отбор проб по стандартным методикам, анализ сырья, материалов и выпускаемой продукции. Осуществлять оценку набора параметров сырья и промежуточных продуктов технологического процесса, которые необходимо контролировать. Выявлять возможные причины отклонений качества продукции. Осуществлять подбор оборудования, необходимого для осуществления технологического контроля. Уметь пользоваться приборами и аппаратурой для химических, физико-химических и физических методов анализа и испытаний.

владеть: основными методами контроля параметров технологических процессов. Навыками экспериментального определения основных показателей качества сырья и выпускаемой продукции. Навыками оценки результатов анализов и контрольных измерений. Навыками ведения журнала результатов анализов и использования справочной и нормативной документации.

– готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-13)

- В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:

знать: факторы производства и используемые ресурсы, Стоимость сырья, материалов, готовой продукции, основного и вспомогательного оборудования. Методы определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий;

уметь: оценивать факторы производства и используемые ресурсы. Применять методы для определения стоимостной оценки производственных ресурсов. Рассчитывать стоимость основного и вспомогательного оборудования. Применять методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Использовать методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий;

владеть: приемами определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методами расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методами расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий.

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-15)

- В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:

знать: теоретические основы технологических процессов. Техническую характеристику, устройство и основные конструктивные и эксплуатационные данные основного и вспомогательного оборудования. Размещение технологического оборудования на производственном участке, его взаимосвязь, управление работой оборудования и принципы компоновки технологического оборудования. Средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. Технику безопасности при работе технологического оборудования, основы безопасности жизнедеятельности. Современные технологии  в области технологического оборудования;

уметь: выполнять проектно-конструкторские расчеты. Осуществлять технологическую компоновку, подбор оборудования для технологических линий и участков производства. Использовать современные технологии оптимальной компоновки оборудования на производственном участке;

владеть: навыками расчета и подбора основного технологического оборудования. Навыками использования и оформления нормативно-технической документации. Принципами документооборота.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
|  | очная форма (3 курс) | заочная форма (4 курс) |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) |  |  |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 36 | 6 |
| Другие виды контактной работы: | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 92 | 161 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работа | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные принципы производства бумаги и картона | 2 | – | 10 | 12 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | Свойства бумаги и картона | 2 | 4 | 10 | 16 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 3. | Подготовка бумажной массы к отливу | 4 | 12 | 15 | 31 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 4. | Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине | 6 | 20 | 28 | 54 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 5. | Переработка оборотного брака. Использование оборотной воды в технологическом цикле | 2 | – | 29 | 31 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
|  | Подготовка и сдача экзамена | - | - | - | 36 |  |
|  | Всего | 16 | 36 | 92 | 180 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работа | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные принципы производства бумаги и картона | 0,5 | – | 24 | 24,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | Свойства бумаги и картона | 0,5 | - | 24 | 24,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 3. | Подготовка бумажной массы к отливу | 1 | 2 | 30 | 33 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 4. | Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине | 1,5 | 4 | 41 | 46,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 5. | Переработка оборотного брака. Использование оборотной воды в технологическом цикле | 0,5 | – | 42 | 42,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
|  | Подготовка и сдача экзамена | - | - | - | 9 |  |
|  | Всего | 4 | 6 | 161 | 180 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные принципы производства бумаги и картона | Состояние и перспективы развития производства бумаги и картона. Классификация бумаги и картона, основные виды бумаги и картона, области использования и свойства. Принципиальная технологическая схема производства бумаги и картона. Принципы составления композиции бумаги и картона. | 2 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | Свойства бумаги и картона | Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве бумаги и картона. Бумагообразующие свойства различных волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги и картона. Различия в бумагообразующих свойствах древесных волокон и однолетних растений. Способы переработки макулатуры. Основные свойства бумаги и картона. Структурно-размерные свойства бумаги и картона. Механические и упруго-пластические свойства бумаги и картона. Оптические свойства. Гидрофобные и гидрофильные свойства. Печатные свойства. Химические свойства – наличие остатков кислот, щелочей, минеральных вкраплений. Специальные свойства – жиро-, паро-, водопроницаемость, термостойкость, долговечность. | 2 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 3. | Подготовка бумажной массы к отливу | Современная теория размола волокнистых полуфабрикатов. Размол волокнистых полуфабрикатов и подготовка бумажной массы к отливу Роспуск волокнистых полуфабрикатов. Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых материалов и физико-механические свойства получаемой бумаги. Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола. Проклейка и придание бумаги и картону влагопрочности. Теория проклейки канифольным клеем. Наполнение бумаги. Факторы, влияющие на наполнение бумаги. Виды наполнителей и их характеристика. Крашение бумаги. Очистка и сортирование бумажной массы. Устройство и принцип работы сортирующих машин. Типы вихревых очистителей. Современные схемы массоподготовительных отделов бумажных фабрик. Особенности подготовки массы для производства картона. | 4 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 4. | Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине | Изготовление бумаги и картона на бумагоделательных и картоноделательных машинах. Напуск бумажной массы на сетку бумагоделательной машины. Теория формования и обезвоживания бумажного полотна на сеточном столе бумагоделательной машины. Классификация бумаго- и картоноделательных машин. Особенности формования между двумя сетками. Обезвоживающие элементы сеточного стола, их назначение, характеристика. Теоретические основы процесса обезвоживания на прессах и факторы, влияющие на процесс прессования. Современные конструкции прессов, оптимальные конструктивные параметры, их компоновка. Сушка бумаги. Схема сушильной части бумагоделательной машины. «Слаломная» сушка. Теория процесса сушки бумаги, и факторы, влияющие на процесс сушки бумаги. Одежда бумагоделательных машин. Производство листового картона периодическим и непрерывным способами. Основы расчета материального баланса воды и волокна производства бумаги. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости производства бумаги и картона. Средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. | 6 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 5. | Переработка оборотного брака. Использование оборотной воды в технологическом цикле | Переработка сухого и мокрого бумажного брака. Применение оборотной, осветленной и свежей воды в производстве. Нормы водопотребления и требования к технологической воде при изготовлении различных видов бумаги и картона. Пути создания замкнутого водопользования и безотходной технологии. Технологическое оборудование для переработки бумажного брака. | 2 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| Всего | 16 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные принципы производства бумаги и картона | Состояние и перспективы развития производства бумаги и картона. Классификация бумаги и картона, основные виды бумаги и картона, области использования и свойства. Принципиальная технологическая схема производства бумаги и картона. Принципы составления композиции бумаги и картона. | 0,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | Свойства бумаги и картона | Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве бумаги и картона. Бумагообразующие свойства различных волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги и картона. Различия в бумагообразующих свойствах древесных волокон и однолетних растений. Способы переработки макулатуры. Основные свойства бумаги и картона. Структурно-размерные свойства бумаги и картона. Механические и упруго-пластические свойства бумаги и картона. Оптические свойства. Гидрофобные и гидрофильные свойства. Печатные свойства. Химические свойства – наличие остатков кислот, щелочей, минеральных вкраплений. Специальные свойства – жиро-, паро-, водопроницаемость, термостойкость, долговечность. | 0,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 3. | Подготовка бумажной массы к отливу | Современная теория размола волокнистых полуфабрикатов. Размол волокнистых полуфабрикатов и подготовка бумажной массы к отливу Роспуск волокнистых полуфабрикатов. Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых материалов и физико-механические свойства получаемой бумаги. Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола. Проклейка и придание бумаги и картону влагопрочности. Теория проклейки канифольным клеем. Наполнение бумаги. Факторы, влияющие на наполнение бумаги. Виды наполнителей и их характеристика. Крашение бумаги. Очистка и сортирование бумажной массы. Устройство и принцип работы сортирующих машин. Типы вихревых очистителей. Современные схемы массоподготовительных отделов бумажных фабрик. Особенности подготовки массы для производства картона. | 1 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 4. | Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине | Изготовление бумаги и картона на бумагоделательных и картоноделательных машинах. Напуск бумажной массы на сетку бумагоделательной машины. Теория формования и обезвоживания бумажного полотна на сеточном столе бумагоделательной машины. Классификация бумаго- и картоноделательных машин. Особенности формования между двумя сетками. Обезвоживающие элементы сеточного стола, их назначение, характеристика. Теоретические основы процесса обезвоживания на прессах и факторы, влияющие на процесс прессования. Современные конструкции прессов, оптимальные конструктивные параметры, их компоновка. Сушка бумаги. Схема сушильной части бумагоделательной машины. «Слаломная» сушка. Теория процесса сушки бумаги, и факторы, влияющие на процесс сушки бумаги. Одежда бумагоделательных машин. Производство листового картона периодическим и непрерывным способами. Основы расчета материального баланса воды и волокна производства бумаги. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости производства бумаги и картона. Средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. | 1,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 5. | Переработка оборотного брака. Использование оборотной воды в технологическом цикле | Переработка сухого и мокрого бумажного брака. Применение оборотной, осветленной и свежей воды в производстве. Нормы водопотребления и требования к технологической воде при изготовлении различных видов бумаги и картона. Пути создания замкнутого водопользования и безотходной технологии. Технологическое оборудование для переработки бумажного брака. | 0,5 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| Всего | 4 |  |

5.5 Лабораторный практикум

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Определение композиционного состава бумаги. | 4 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | 3 | Приготовление и анализ химикатов применяемых при производстве бумаги | 12 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 3. | 4 | Оценка степени обработки волокон в процессе производства бумаги из бумажной массы. Изготовление отливок бумаги в лабораторных условиях. Испытание образцов бумаги на структурно-размерные, механические и упругопластические свойства. | 20 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| Всего | 36 |  |

5.6 Лабораторный практикум для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Приготовление и анализ химикатов применяемых при производстве бумаги | 2 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| 2. | 4 | Оценка степени обработки волокон в процессе производства бумаги из бумажной массы. Изготовление отливок бумаги в лабораторных условиях. Испытание образцов бумаги на структурно-размерные, механические и упругопластические свойства. | 4 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 |
| Всего | 6 |  |

5.7 Практические занятия – не предусмотрено

5.8 Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Перспективы развития и совершенствования технологий и оборудования для производства бумаги и картона. Классификация макулатуры. Основные принципы производства бумаги и картона. Составление технологических схем некоторых видов бумаги. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Составление принципиальных схем производства различных видов бумаги и картона» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 2. | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Бумагообразующие свойства различных волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги и картона. Способы переработки макулатуры. Роспуск, очистка, облагораживание и тепловая обработка макулатуры, применяемое оборудование. Особенности роспуска влагопрочной бумаги и макулатуры, содержащей синтетические полимеры. Основные свойства бумаги и картона. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Определение композиционного состава бумаги» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Составление принципиальных схем переработки макулатуры для различных видов бумаги и картона» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 3. | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 15 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Размол волокнистых полуфабрикатов. Технология и оборудование роспуска и размола волокнистых полуфабрикатов полусухим и сухим способом. Синтетические проклеивающие вещества. Придание бумаге влагопрочности. Факторы влияющие на наполнение бумаги. Виды наполнителей и их характеристика. Цель введения наполнителей в бумагу. Способы повышения удержания наполнителей в бумаге. Крашение и подцветка бумаги. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам по теме «Приготовление и анализ химикатов применяемых при производстве бумаги»: – «Анализ канифоли, приготовление (варка) канифольного клея и его анализ»; – «Приготовление суспензии наполнителя, анализ суспензии наполнителя»: – «Анализ красителя. Приготовление выкрасок массы». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Размол волокнистых полуфабрикатов». |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 4. | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 28 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Конструкция картоноделательных машин и пресспатов (сушильных машин). Двухсеточное формование бумажного полотна. Отличие бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Пути повышения эффективности работы прессовой части. Конструкции вакуум-пересасывающих устройств. Роль прессовой части в формировании свойств бумаги и картона. Прессовые валы с расширенной зоной прессования. Компоновка прессовой части. Пути интенсификации процесса сушки бумаги. Системы пароснабжения и отвода конденсатов. Янки-цилиндр, конструкция. Одежда бумагоделательной машины (виды металлических и синтетических сеток, прессовых и сушильных сукон). Заправка бумажного полотна. Кондиционирование и очистка сеток и прессовых сукон. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам по теме: – «Оценка степени обработки волокон в процессе производства бумаги из бумажной массы»; – «Изготовление отливок бумаги в лабораторных условиях»; – «Испытание образцов бумаги на структурно-размерные, механические и упруго-пласти-ческие свойства». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к контрольной работе по теме: «Технология и оборудование производства бумаги и картона». |  |  | контрольная работа (домашняя) |
| 5. | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 29 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Образование бумажного брака в производстве бумаги и картона. Технологическое оборудование для роспуска, очистки, сортирования, фракционирования бумажного брака. Современные схемы переработки бумажного брака. Очистка оборотной воды, оборудование для очистки оборотной воды. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Очистка оборотной воды. Оборудование для очистки оборотной воды». |  |  | аудиторная контрольная работа |
| Всего | 92 |  |  |
| Подготовка и сдача экзамена | 36 |  | оценка на экзамене |

5.9 Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 24 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Перспективы развития и совершенствования технологий и оборудования для производства бумаги и картона. Классификация макулатуры. Основные принципы производства бумаги и картона. Составление технологических схем некоторых видов бумаги. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Составление принципиальных схем производства различных видов бумаги и картона» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 2. | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 24 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Бумагообразующие свойства различных волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги и картона. Способы переработки макулатуры. Роспуск, очистка, облагораживание и тепловая обработка макулатуры, применяемое оборудование. Особенности роспуска влагопрочной бумаги и макулатуры, содержащей синтетические полимеры. Основные свойства бумаги и картона. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Определение композиционного состава бумаги» |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Составление принципиальных схем переработки макулатуры для различных видов бумаги и картона» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 3. | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 30 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Размол волокнистых полуфабрикатов. Технология и оборудование роспуска и размола волокнистых полуфабрикатов полусухим и сухим способом. Синтетические проклеивающие вещества. Придание бумаге влагопрочности. Факторы влияющие на наполнение бумаги. Виды наполнителей и их характеристика. Цель введения наполнителей в бумагу. Способы повышения удержания наполнителей в бумаге. Крашение и подцветка бумаги. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам по теме «Приготовление и анализ химикатов применяемых при производстве бумаги»: – «Анализ канифоли, приготовление (варка) канифольного клея и его анализ»; – «Приготовление суспензии наполнителя, анализ суспензии наполнителя»: – «Анализ красителя. Приготовление выкрасок массы». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Размол волокнистых полуфабрикатов». |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 4. | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 41 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Конструкция картоноделательных машин и пресспатов (сушильных машин). Двухсеточное формование бумажного полотна. Отличие бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Пути повышения эффективности работы прессовой части. Конструкции вакуум-пересасывающих устройств. Роль прессовой части в формировании свойств бумаги и картона. Прессовые валы с расширенной зоной прессования. Компоновка прессовой части. Пути интенсификации процесса сушки бумаги. Системы пароснабжения и отвода конденсатов. Янки-цилиндр, конструкция. Одежда бумагоделательной машины (виды металлических и синтетических сеток, прессовых и сушильных сукон). Заправка бумажного полотна. Кондиционирование и очистка сеток и прессовых сукон. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам по теме: – «Оценка степени обработки волокон в процессе производства бумаги из бумажной массы»; – «Изготовление отливок бумаги в лабораторных условиях»; – «Испытание образцов бумаги на структурно-размерные, механические и упруго-пласти-ческие свойства». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к контрольной работе по теме: «Технология и оборудование производства бумаги и картона». |  |  | контрольная работа (домашняя) |
| 5. | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 42 | ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Образование бумажного брака в производстве бумаги и картона. Технологическое оборудование для роспуска, очистки, сортирования, фракционирования бумажного брака. Современные схемы переработки бумажного брака. Очистка оборотной воды, оборудование для очистки оборотной воды. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к аудиторной контрольной работе по теме: «Очистка оборотной воды. Оборудование для очистки оборотной воды». |  |  | аудиторная контрольная работа |
| Всего | 161 |  |  |
| Подготовка и сдача экзамена | 9 |  | оценка на экзамене |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные работы (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 4 | - | 4 |
| исследовательский метод | - | 4 | 4 |
| тестирование/аудиторная контрольная работа | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 6 | 10 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные работы (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 2 | - | 2 |
| исследовательский метод | - | 1 | 1 |
| тестирование/аудиторная контрольная работа | - | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к лабораторным работам.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на лабораторных занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие расчеты, рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации перед экзаменом.

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература – это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Технология бумаги и картона», включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- методические рекомендации по работе с учебной литературой;

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ;

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»;

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань».

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам, тестирования (аудиторная контрольная работа) и выполнением домашней контрольной работы по пройденному материалу.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Подготовка бумажной массы к отливу»

1. Цель размола

- придать волокнам определенную степень гидратации, сделать их гибкими, пластичными, увеличить их поверхность

- улучшить степень роспуска волокон перед отливом

- изменить структуру волокна при этом максимально укоротить волокна

2. В чем измеряется степень помола

- режущая способность в сек

- градус Шоппер-Риглера

- %

3. К контролируемым переменным факторам размола относятся:

- рН и температура массы

- угол наклона ножей

- частота вращения ротора

4. К пассивным переменным факторам размола относятся:

- объем потока массы

- геометрия гарнитуры

- давление в корпусе мельницы

5. К активным переменным факторам размола относятся:

- материал и конструкция гарнитуры

- зазор между дисками

- концентрация массы

6.  Повышение температуры массы при размоле приводит к

- увеличивается  содержание длинноволокнистой фракции

- увеличивается содержание лигнофицированной мелочи

- увеличивается содержание коротковолокнистой фракции

7. Размол ведут при рН:

- 6 – 7

- 12 – 14

- 10 – 11

8. С повышением концентрации массы при размоле

- рубка волокон увеличивается

- увеличивается фибрилляция волокон

- концентрация массы не влияет на процесс размола

9. При какой концентрации проводят размол массы:

- 1 – 2%

- 3,5 – 4%

- 0,2 – 0,6%

10. Эффективность работы дисковой мельницы определяется:

- касательным напряжением на кромке ножа

- объемным расходом массы

- полезной мощностью мельницы

11. Давление при размоле зависит от

- зазора между  дисками

- давлением массы на входе

- концентрацией массы

12. Металлическая гарнитура дисковых мельниц выполняется:

- секторной литой

- наборной

- цельной литой

13. Двухдисковая мельница – это мельница в которой:

- один диск является ротором, другой диск является статором

- два диска являются роторами

- два диска являются статорами, один диск является ротором

14. Расстояние между ротором и статором мельницы регулируется:

- расходом массы

- давлением массы

- на основании измеренной мощности

15. Из какого количества сегментов состоит размалывающая гарнитура мельницы

- 10

- 6

- 9

16. Если не достигается заданная мощность размола, то причиной является:

- изношена ножевая гарнитура

- изменилась концентрация поступающей массы

- изменился расход массы

17. Как контролируется износ гарнитуры мельницы:

- датчиком

- изменением степени помола

- неполадками в работе мельницы

18. В начале приработки волокна подвергаются:

- наибольшей фибрилляции

- наибольшей фибрилляции и рубке

- наибольшей рубке

19. При размоле происходит внешняя фибрилляция волокон – это

- повышение гибкости и пластичности волокон, с увеличением доли мелочи

- отделение от волокна клеточных оболочек и фибрилл и освобождение большого числа свободных гидроксильных групп на поверхности волокна

- разделение аморфной и кристаллической части волокна, сопровождающаяся его набуханием

20. Появление нехарактерного шума в размольной камере  указывает на:

- колебание концентрации поступающей массы

- изменение давления поступающей массы

- попадание инородных включений в размольную камеру

Примерная тематика контрольных работ (домашних) по теме:

«Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине»

- Проект цеха по производству газетной бумаги 900 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела производства тарного картона 500 т/сут

- Проект цеха по производству мешочной бумаги 400 т/сут

- Проект цеха по производству типографской бумаги №1 500 т/сут

- Проект цеха по производству писчей  бумаги №1 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела производства  газетной бумаги 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела производства  офисной бумаги 1000 т/сут

- Проект цеха по производству типографской бумаги № 2  650 т/сут

- Проект цеха по производству  офсетной  бумаги 850 т/сут

- Проект цеха по производству санитарно-гигиенической бумаги 500 т/сут

12.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация видов бумаги и картона.

- Основные свойства бумаги и картона. Контроль качества бумаги и картона.

- Определение структурно-размерных, механических, оптических свойств бумаги.

- Полуфабрикаты, используемые в производстве бумаги и картона.

- Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и картона.

- Технология подготовки макулатуры в производстве бумаги.

- Композиционный состав бумажного полотна. Влияние полуфабрикатов на свойства бумаги и картона.

- Наполнение бумажной массы. Классификация наполнителей и их свойства.

- Влияние наполнителей на свойства бумаги.

- Проклейка. Теория проклейки.

- Классификация проклеивающих веществ и их характеристика.

- Крашение бумаги.

- Общая технологическая схема производства бумаги.

- Подготовка бумажной массы к отливу и подача её на машину.

- Теория размола. Оборудование, используемое для размола.

- Оборудование для размола. Размалывающая гарнитура. Факторы, влияющие на размол.

- Факторы, влияющие на процесс размола.

- Назначение очистки и сортировки бумажной массы. Технологические схемы подготовки бумажной массы.

- Потокораспределители и напускные устройства.

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин.

- Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Вакуумформующие устройства.

- Теория отлива бумажного полотна.

- Устройство сеточного стола бумагоделательной машины. Обезвоживающие элементы сеточного стола

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Теория прессования.

- Прессовая часть БДМ. Виды прессов.

- Факторы, влияющие на процесс прессования бумажного полотна.

- Компоновка прессовой части.

- Вакуум-пересасывающие устройства.

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки.

- Устройство сушильной части БДМ.

- Вентиляционная система сушильной части.

- Интенсификация процесса сушки.

- Факторы, влияющие на сушку и свойства бумажного  полотна.

- Одежда бумагоделательной машины.

- Отделка бумажного полотна. Факторы, влияющие на процесс каландрирования.

- Намотка и резка бумажного полотна.

- Использование брака в композиции бумаги и его влияние на свойства бумажного полотна.

- Использование оборотной воды. Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

- Основной принцип расчета баланса воды и волокна в производстве бумаги.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Технология бумаги и картона» задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | Учебная лаборатория «Бумаг и картон» ул. Ленина, д. 39, ауд. № 302-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Переносной мультимедийный комплекс | 1 | (см. реестр демонстрационного оборудования СЛИ) |  |
| Компьютер (с монитором 17" Самсунг) | 1 | 1360488 |  |
| Принтер НР ЛАЗЕР 1200 | 1 | 1360335 |  |
| Аквадистилятор АЭ-10 МО | 1 | 5614 |  |
| Аппарат для определения степени помола | 1 | 4704 |  |
| Аппарат листоотливной "Рапид-Кетен" RК-2Н | 1 | 4915 |  |
| ВЕСЫ GX-2000 | 1 | 4956 |  |
| Дезинтегратор ЦНИИБ | 1 | 1468 |  |
| Компрессор СБ 4/С-100 V 90 к аппарату листоотливному | 1 | 5096 |  |
| Машина разрывная МР-Т | 1 | 4837 |  |
| Микроскоп цифровой Webbers | 1 | 4614 |  |
| Печь СНОЛ - 1,6.2.5.1/11-И1М | 1 | 4858 |  |
| Плитка электрическая "Вятка" | 2 | 1856 |  |
| Прибор для испытания бумаги на излом И-1-3 | 1 | 4706 |  |
| Прибор для испытания картона на излом И2-1 | 1 | 6223 |  |
| Прибор УГБ | 1 | 4707 |  |
| Спектроформатор | 1 | 4708 |  |
| Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 1 | 4859 |  |
| Стол лабораторный | 1 | 4847 |  |
| Стол лабораторный | 1 | б/н |  |
| Стол мойка - сушка | 1 | 4848 |  |
| Стол рабочий | 1 | 5243 |  |
| Вытяжной шкаф | 1 | 4846 |  |
| Кондиционер (Сплит-система) настенного вида Тоiler 22/SL | 1 | 5267 |  |
| Пипетки 10.0 мл градуированные | 4 | б/н |  |
| Пипетки 5.0 мл градуированные | 4 | б/н |  |
| Стаканы на 1000 мл | 2 | б/н |  |
| Стаканы на 250 мл | 8 | б/н |  |
| Стаканы на 900 мл | 2 | б/н |  |
| Цилиндры 25 мл | 2 | б/н |  |
| Цилиндры 50 мл | 3 | б/н |  |
| Цилиндры 500 мл | 1 | б/н |  |
| Груша резиновая | 4 | б/н |  |
| Тиглевые щипцы | 1 | б/н |  |
| Штативы для пробирок | 18 | б/н |  |
| Эксикатор | 1 | б/н |  |
| Доска поворотная 1 секц | 1 | 5219 |  |
| Стол письменный | 4 | 5217 |  |
| Стол угловой | 1 | 5218 |  |
| Стол-тумба | 1 | 5411 |  |
| Стул п/мягкий, синий | 12 | 5207 |  |
| Жалюзи | 2 | 5089 |  |
| Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Кабинет «Учебная аудитория для курсового проектирования», ул. Ленина, д. 39, каб. №301-1, 207-2, 316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Пестова, Н. Ф. Технология бумаги и картона [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 240100.62 «Химическая технология» и специальности 240406.65 «Технология химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Н. Ф. Пестова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000690.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Иванов, С. Н. Технология бумаги [Текст] : [учеб. пособие] / С. Н. Иванов. – 3-е изд. – Москва : Шк. бумаги, 2006. – 696 с.

- Технология бумаги и картона [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Химия и химическая технология» ; сост. Н. Ф. Пестова. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001745.pdf.

- Фляте, Д. М. Свойства бумаги [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Фляте ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 384 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3199/.

Периодические издания

- Целлюлоза. Бумага. Картон [Текст] : научный журнал. – Москва : ООО "Редакция журнала "Целлюлоза. Бумага. Картон". – Основан в 1904 г. – Выходит 10 раз в год.

Справочно-библиографическая литература

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : в 3-х томах. Т.1 . Сырье и производство полуфабрикатов . Ч. 2. Производство полуфабрикатов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2003. – 633 с. Ч. 2. – 916 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах. Т. 1. Часть 1 / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; отв. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : ЛТА, 2002. – 425 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 1 : Технология производства и обработки бумаги и картона. – 2005. – 423 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 2 : Основные виды и свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит. – 2006. – 499 с.